上饶市市场监督管理局

2020年第二季度产品质量市级监督抽查

校服产品抽样实施方案

1 范围

本方案适用于2020年第二季度产品质量市级监督抽查。监督抽查产品范围为校服。本方案内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1 。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 28 | 282 |
| 分类名称 | 加工食品、饮料和烟草、服装和皮革制品 | 针织或钩编的织物（或品）、服装及衣着附件 | 服装及衣着附件 |

3  术语和定义

本规范中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4   检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 31888-2015  中小学生校服

GB/T3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T2912.1-2009 纺织品甲醛的测定第一部分:游离水解的甲醛

GB/T7573-2009 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB 5296.4-2012  消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

5   抽样

5.1   抽样型号或规格

根据产品的销售单元（件、条、套）抽取相同款式、相同花型和相同颜色的被检样品。

5.2   抽样方法、数量

5.2.1  抽样方法

在生产企业的成品仓库内或市场上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

5.2.2 抽样数量

每批次（同款同花同色）抽取样品2件（条/套），其中1件（条/套）带回承检机构进行破坏性检验，另1件（条/套）作为备样带回承检机构封存，必要时作复检之用。

5.3 样品处置

抽样人员在抽样现场应立即对抽取的检验样品及备用样品分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品运输时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5.5 样品邮寄

抽样单位应将所抽样品和该样品抽样单、抽样产品的包装袋用纸箱包装后邮寄或送达指定检验机构。

5.6其他注意事项

5.6.1 如果样品标注的信息不全，必须在抽样单上确认该产品的基本安全类别和纤维成分及含量，并由被抽检单位盖章或签字确认。

5.6.2 样品明示的执行标准明显不适用时，应在抽样单中注明适用的标准，并经被抽检单位签字确认。

5.6.3 产品使用说明标注的纤维成分含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维成分及含量进行考核。如产品为多种织物拼接而成的，纤维含量标识明示部位和实际对应的部位有歧义的，检验机构也应在抽样时向被抽检单位确认。

6    检验要求

6.1 检验项目及重要程度分类

6.1.1 校服检验项目及重要程度分类见表2。

表2　校服检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 使用说明（标识） | GB 5296.4 | 强制性 | 外观目测 |  | ● |
| 2 | 甲醛含量 （mg/kg） | GB 18401 | 强制性 | GB/T 2912.1 | ● |  |
| 3 | pH值 | 1.GB 18401 2.相应产品标准 | 强制性/推荐性 | GB/T 7573 |  | ● |
| 4 | 耐摩擦色牢度（级） | 1.GB 18401 2.相应产品标准 | 强制性/推荐性 | GB/T 3920.2 相应方法标准 |  | ● |
| 5 | 外在质量 | 相应产品标准 | 推荐性 | 相应方法标准 |  | ● |
| A类 极重要质量项目 B类重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉、及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2 检验应注意的问题

6.2.1   若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性标准的检验项目时，应按本细则中检验项目依据的标准要求检验并判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的推荐性标准的检验项目时，按本细则中检验项目依据的检测方法标准进行检验但不做判定。

6.2.2   检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测样品加贴相应标识后入库。出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。

6.2.3   检验后样品（特别是不合格样品）应妥善保存至所有检验结果公布之后才能退还被抽样企业。如因检验造成破坏或者损耗而无法退还的样品可以不退还，但应当向被抽查单位说明情况。

6.2.4   产品标明安全类别的，按明示分类进行归类考核；产品未标明安全类别或明示分类明显不符合GB 18401-2010标准分类方法时，按GB 18401-2010标准规定的产品分类方法进行归类考核。

6.2.5   如产品缺少或无对应产品质量等级按其产品标准中的最低质量等级（不包括等外品）考核。

6.2.6   pH值的测定用0.1mol/L的氯化钾溶液作为萃取介质。

7 判定原则

7.1   使用说明（标识）判定原则：当产品使用说明检查项目全部合格或仅有两项及以下Ⅱ类标签检查项目不合格时，判定该批产品使用说明为合格。反之，判定该批产品使用说明不合格。产品标签（标识）质量检查项目及分类见表3所示。

表3  产品标签（标识）质量检查项目及分类

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 1 | 制造者/代理商名称、地址 | GB 5296.4 | 推荐性 | 外观目测 | ● | ● |
| 2 | 产品名称 |  |  |  |  | ● |
| 3 | 产品号型(规格) |  |  |  |  | ● |
| 4 | 纤维成分及含量 |  |  |  | ● | ● |
| 5 | 维护/洗涤方法 |  |  |  |  | ● |
| 6 | 使用/贮藏要求说明(可在需要时应用) |  |  |  |  | ● |
| 7 | 产品标准编号 |  |  |  | ● | ● |
| 8 | 安全类别 |  |  |  | ● | ● |
| 注1：一个项目内有Ⅰ、Ⅱ分类时，未标注为Ⅰ类，标注不正确为Ⅱ类。 注2：因GB/T 1335标准中服装号型系列不能满足产品需要时, 企业根据该标准号型系列规定而推定的服装号型宜按“符合”判定。 注3：如产品无特殊需求时，序号6内容不作考核。 注4：当几种形式的使用说明同时出现时，如内容不一致且互相矛盾时，该项目按标注不正确判定。 注5：序号3、4、5应采用耐久性标签，并放在侧缝处，不允许在衣领处缝制任何标签。 |

7.2   实物质量判定原则：经检验，所抽取产品实物质量中任意一项或一项以上指标不符合检验依据规定，判定该样品实物质量为不合格，反之，判定该样品实物质量合格。

7.3   综合判定原则：经检验，所抽取产品实物质量和标识（使用说明）均合格时，综合判定该样品合格，反之，判定该样品不合格。

7.4   综合判定为不合格的严重程度划分原则：

当被抽查产品质量存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当被抽查产品质量仅存在B类项目不合格时，属于一般不合格。

8 异议处理

配合监管部门对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1   复检需在备用样品上进行，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.2   处理企业异议的市场监管部门认为仍由原承检机构承担复检工作的，则应通知原承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构等）做好样品的确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。

8.3    处理企业异议的市场监管部门认为需变更承检机构承担复检工作的，原则上应由承担本次检验任务的其他机构承担，必要时可由其他有资质的检验机构承担复检工作。应通知承担复检工作的承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构、承担复检任务的机构等）做好样品的移交和确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。

8.4    不进行复检情况（适用时）不具备检验条件的、法律法规或标准中明确规定不得复检的情况。

上饶市市场监督管理局

2020年3月17日