# 附件2

上饶市“揭榜挂帅”企业重大技术需求

榜单信息（1）

| 一、申报主体（需求方）情况 |
| --- |
| 单位名称 | 江西金叶大铜科技有限公司 |
| 单位地址 | 江西省上饶市广信区茶亭工业园区发展大道6号 |
| 所属产业 | 有色金属 | 技术领域 | 新材料 |
| 技术需求企业 联系人 | 姓 名 | 旷恋花 | 职 务 | 项目经理 |
|  | 手 机 | 19979352322 | 电子邮箱 | 455670806@qq.com |
| 二、技术需求信息 |
| 技术需求类别 | (产业重大瓶颈技术 (产业短缺技术 ☑企业急需技术 | 榜单金额 | 530万元 |
| 技术需求名称 | 废杂铜新型熔化冶炼炉底吹技术研发 |
| 技术需求背景、国内外相关情况介绍 废杂铜已成为重要的再生铜资源之一，也是生产高品质铜杆的重要原料。利用废杂铜为原料一方面可以缓解我国铜资源贫乏的问题，另一方面还缩短了铜杆的冶炼流程，降低了碳排放，可有效促进双碳目标的实现和循环经济的发展。利用废杂铜熔化冶炼炉还存在一些亟待解决的问题，这也是废杂铜冶炼过程普遍存在的问题，严重制约了生产效率和产品质量的提高以及生产成本的降低。这主要表现在： 1.温度不均，熔化较慢； 2.氧化还原反应较慢； 3.铜损失较大，还原剂消耗较多； 4.产品成分不均匀。 以上问题导致了精炼时间长、铜损失大、还原剂消耗高、生产过程不稳定、产品质量差。急需相关技术研发来解决这一问题以提高生产效率、降低成本并提高产品质量。底吹搅拌技术在提高熔池活跃性、促进反应、均匀成分方面具有良好的效果。其在国内外的钢铁生产中已得到了广泛应用，且效果显著；在有色冶炼领域，氧气底吹已在铜矿炼铜中得到了应用，与之不同的是，废杂铜冶炼与铜矿冶炼具有完全不同的工艺过程，氧气底吹的介质、底吹原件、底吹参数、控制方法并不适用于废杂铜熔化冶炼炉精炼，需要进一步进行针对性的研发。 |
| 技术需求内容描述（技术指标参数等） 1.主要技术需求为： 以增强熔池活跃性为基本思路针对固定式熔化冶炼炉进行相应的技术研发； 研究开发适于废杂铜冶炼的搅拌系统，包括关键元件材质、元件结构、介质选择、故障预警等； 研究提出适于要求炉型的废杂铜冶炼的最优底吹技术方案，要求提高搅拌效果的同时减少液面裸露和杂质卷入； 研究开发出废杂铜熔化冶炼炉自动搅拌控制软件； 研发的技术得到示范应用。 2.主要考核指标为： 开发形成一套适于废杂铜冶炼高质量铜杆的成套底吹技术与装备，底吹技术与装备完全自主研发； 底吹元件寿命不低于废杂铜冶炼用熔化冶炼炉炉衬寿命，平均冶炼周期缩短1小时以上，底吹过程根据冶炼阶段实现智能化模型控制； 建成单炉废杂铜冶炼能力达4万吨/年以上规模的示范生产线1~2条并稳定运行； 形成覆盖研究内容的技术专利与软件著作权2项以上，发表高水平学术论文2篇，建立商业化推广创新模式。 |
| 对揭榜方要求 揭榜团队应长期致力于金属冶炼与金属材料的研发，具有丰厚的研发基础与实力。 |
| 产权归属、利益分配等要求 研究开发成果及相关知识产权权利归研发双方所有。 |
| 时限要求 | 2023年12月前完成 | 项目 总投入 | 1500万元 | 项目研发 经费投入 | 850万元 |

上饶市“揭榜挂帅”企业重大技术需求

榜单信息（2）

| 一、申报主体（需求方）情况 |
| --- |
| 单位名称 | 江西三和金业有限公司 |
| 单位地址 | 江西省德兴市花桥镇 |
| 所属产业 | 有色金属 | 技术领域 | 冶金 |
| 技术需求企业 联系人 | 姓 名 | 吴为荣 | 职 务 | 经理 |
|  | 手 机 | 14796818535 | 电子邮箱 | wuweirong-1999 @163.com |
| 二、技术需求信息 |
| 技术需求类别 | (产业重大瓶颈技术 (产业短缺技术 □企业急需技术 | 榜单金额 | 390万元 |
| 技术需求名称 | 黄金冶炼尾渣高值利用技术研发 |
| 技术需求背景、国内外相关情况介绍 江西三和金业有限公司每年生产产生约有3万吨尾渣堆存在尾矿库中，尾渣品位2.5-3.5g/t，每年产生的尾渣金金属经济价值巨大。另尾渣中还含有银、铜、铅、锌等其他有价金属，潜在经济价值巨大。 随着矿产资源的持续利用开发，高品位金矿越来越少，金矿氰化后产生了大量的尾矿。尾矿的堆存不仅占用土地，而且对环境造成具大隐患。当今社会越来越注重环保与安全，从21世纪开始，各大金矿氰化企业均开展了氰化尾渣资源综合回收利用研究，目的在于将氰化尾渣中的有价金属充分利用，以达到降本增效，促进企业的可持续发展。广大科研工作者对氰化尾渣进行了大量的研究，但仍然没有完全解决综合回收利用的问题，因此，对氰化尾渣中有价金属的回收利用进行深度试验研究是非常有意义的. |
| 技术需求内容描述（技术指标参数等） 现有生产工艺采用国内领先的生物氧化炭浆提金新技术，日处理金精矿150吨，年生产黄金约3000公斤，主要处理含砷、含硫难选冶金精矿，处理原料主要来自全国各地。原料中主要杂质是SiO2、Al2O3，其次是黄铁矿，金和砷与黄铁矿的伴生关系密切，且矿石中金的结晶粒度微细，采用现有生产工艺技术指标不够理想，拟寻求具有相关尾渣科研能力的高校或科研院所对尾渣综合利用及磨矿工艺问题开展相关研究攻关。 尾渣情况：生物氧化后浸出渣中Au品位为2.5-3.5 g/t，尾渣年产3万吨，Au金属量近90kg，Au主要以自然金单体形式存在，且Au主要以微细粒状堪布；矿石中金属矿物主要为黄铁矿，黄铁矿含量为4.78%，微细粒堪布的单体金包裹于黄铁矿中；有害元素As含量较高，为0.413%；As主要以毒砂形式存在；非金属矿物主要为铝硅酸盐等，拟寻求有科研能力的高校或科研院所合作开展尾渣相关试验研究，开发出一种可工业化生产应用的尾渣高值利用处理工艺，解决氰渣处置问题，实现无尾化及氰渣中有价金属的综合回收；又能形成新的利润增长点。 磨矿工艺情况：原料来自全国各地，矿石性质复杂多变，现使用球磨机为传统的球磨机使用年限较长且装备水平落后，进入球磨机的矿浆浓度不易控制，导致磨矿工艺效率较低，拟寻求有科研能力的高校或科研院所合作开展优化磨矿指标提高生物氧化效果试验研究，指导生产技术改造实现提高磨矿效率提升生物氧化效果的目的。 |
| 对揭榜方要求 1.揭榜方应具有独立法人资格，具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。 2.有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成科研任务。 3.能对张榜项目需求提出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权。 4.江西三和金业有限公司部分技术人员参与项目的研发工作。 5.优先支持具有良好科研业绩的单位和团队，鼓励产学研合作揭榜攻关。 |
| 产权归属、利益分配等要求 项目研发获得的技术成果为江西三和金业有限公司拥有。 |
| 时限要求 | 2023年12月前完成 | 项目 总投入 | 390万元 | 项目研发 经费投入 | 390万元 |

上饶市“揭榜挂帅”企业重大技术需求

榜单信息（3）

| 一、申报主体（需求方）情况 |
| --- |
| 单位名称 | 江西台鑫钢铁有限公司 |
| 单位地址 | 江西省上饶市广丰区湖丰镇毛家山 |
| 所属产业 | 有色金属 | 技术领域 | 冶炼和加工 |
| 技术需求企业 联系人 | 姓 名 | 刘燊 | 职 务 | 副总经理 |
|  | 手 机 | 18779389856 | 电子邮箱 | Lius80@163.com |
| 二、技术需求信息 |
| 技术需求类别 | (产业重大瓶颈技术 (产业短缺技术 (企业急需技术 | 榜单金额 | 510万元 |
| 技术需求名称 | 电弧炉低碳智能化冶炼技术 |
| 技术需求背景、国内外相关情况介绍 发展电弧炉短流程炼钢技术提高电弧炉钢比例是实现双碳目标的必经之路。国家促进电弧炉炼钢发展相关政策即将到位，其中“重研发”是重要举措，智能化是流程制造业发展趋势。我国钢铁生产以高炉-转炉长流程工艺为主，电弧炉短流程相关技术尤其是低碳智能化技术发展缓慢，与国际先进水平差距较大。低碳冶炼技术方面的不足表现在： 1.电弧炉冶炼电耗高。目前，我国火电依然超过70%，发电过程碳排放占全国的40%，更多电耗意味着更多的碳排放； 2.电弧炉冶炼辅料消耗较高。辅料烧制过程不可避免地排放大量二氧化碳。 智能化冶炼技术方面，意大利达涅利开发了Q-Melt自动电弧炉动态工艺控制系统，实现了从废钢分类和库存到加料和熔炼的整个过程自动且连续控制；Tenova 开发的iEAFTM“智能电弧炉”；SIEMENS VAI通过烟气检测分析系统和在线控制能源输入等措施，实现电弧炉炼钢过程智能控制；德国普锐特冶金技术有限公司、日本Steel Plantech株式会等都开发了相应炉型的智能控制模型；美国大河钢厂，通过电弧炉短流程工艺的智能化控制及先进轧制技术，实现了年人均产钢量接近4000t。我国在这方面还处在跟跑阶段。 因此，研究开发电弧炉低碳智能化冶炼技术，对于双碳目标实现、智能制造发展具有重要意义。 |
| 技术需求内容描述（技术指标参数等） 目前，电炉炼钢企业在生产中存在以下方面问题： 1.配料。电弧炉配料较为无序，导致冶炼不平稳，能耗较高。 2.底吹控制。由于智能化程度低不能依据生产过程对底吹进行合理调整导致底吹效果不佳，严重影响冶炼过程。 3.泡沫渣造渣。造渣工艺不能根据冶炼过程各因素变化进行智能调整导致泡沫渣效果较差，造成能耗高炉衬寿命短。 4.终点控制。目前的冶炼多由工人根据经验操作，终点控制不稳定造成生产成本高产品质量低。 基于企业生产实际及转型升级需求，围绕电弧炉低碳智能化冶炼进行如下技术的开发，并开展示范应用： 1.电弧炉泡沫渣智能造渣技术。基于供氧、喷碳、炉渣成分预报及控制技术的研究开发泡沫渣智能造渣技术降低电耗缩短冶炼时间从而降低碳排放。 2.电弧炉适宜渣料技术。开发电弧炉适宜渣料控制技术，在满足脱磷及造泡沫渣的基础上，降低渣料消耗，进而降低碳排放及炉渣产生。 3.电弧炉智能配料技术。研究开发电弧炉智能配料模型，通过炉料结构的低成本合理搭配实现电弧炉冶炼过程的平稳性，缩短冶炼时间，降低能耗。 4.电弧炉智能底吹技术。研究开发基于冶炼进程与冶炼目标的智能调节底吹技术，缩短冶炼时间，降低能耗。 5.电弧炉智能终点控制技术。统筹考虑金属料、辅料、供电、供氧等冶炼工艺参数，建立电弧炉终点预报模型。 考核指标： 1.开发出低碳智能化电弧炉冶炼技术，形成示范生产线，提高智能化水平； 2.实现能耗降低3kWh/吨钢，降低新渣料消耗5kg/吨钢，减少废渣排放15%，降低渣中氧化铁2%，缩短冶炼周期2min； 3.年降本增产值1000万元以上； 4.申请发明专利或软件著作权2-3件，形成企业操作规范1项，发表学术论文2-3篇； 以此为契机，与合作院所建立长期的产学研合作平台。 |
| 对揭榜方要求 揭榜方须为具有深厚的前期研究基础和开发能力的高校、科研院所、自动化水平较好的企业或组成的联合体。参与人应遵守科研诚信，揭榜方应当对申请人的申请资格负责，不得提交有涉密内容的申请材料。揭榜方和参与人应遵守中国知识产权法律、法规、规章、具有约束力的规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所申报项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法，不存在知识产权失信违法行为。 |
| 产权归属、利益分配等要求 各方已形成的知识产权归各自所有。此项目产生的知识产权归双方共有，推广应用所产生的利益按双方约定协议分配。 |
| 时限要求 | 2023年12月前完成 | 项目 总投入 | 510万元 | 项目研发 经费投入 | 510万元 |

上饶市“揭榜挂帅”企业重大技术需求

榜单信息（4）

| 一、申报主体（需求方）情况 |
| --- |
| 单位名称 | 江西寰球新材料科技有限公司 |
| 单位地址 | 弋阳县高新技术园区 |
| 所属产业 | 黑色金属 | 技术领域 | 新材料 |
| 技术需求企业 联系人 | 姓 名 | 严冬琴 | 职 务 | 总经办主任 |
|  | 手 机 | 18279312160 | 电子邮箱 | Hqkj66_88@163.com |
| 二、技术需求信息 |
| 技术需求类别 | (产业重大瓶颈技术 (产业短缺技术 (企业急需技术 | 榜单金额 | 500万元 |
| 技术需求名称 | 商用车底盘用高强韧铸造铝合金和轻量化构件及产业化 |
| 技术需求背景、国内外相关情况介绍 铝合金具有密度小、耐腐蚀、比强度/比刚度高等特点，目前在乘用车上已经逐渐得到应用。商用车由于整备质量大，油耗高，比乘用车更具轻量化潜力。为了减轻商用车的重量，发达国家的商用车底盘传动部件已大部分采用高强高韧铝合金铸件来取代铸铁部件。但受铝合金新材料技术的制约，国内商用车底盘部件仍然在使用铸铁材质。 随着国家标准GB1589-2016的强制实施，相关政府部门对公路物流运输超载和超限治理力度的不断加大，给商用车轻量化带来了新的机遇。各商用车企业也纷纷开展商用载货汽车底盘的轻量化工作，取得了一定进展。但同比国外同类车型还仍然有很大的轻量化空间，尤其是重卡、中卡等载重大的车辆，由于对底盘传动部件的强度、韧性、硬度等技术指标要求更高，常规的铸造铝合金性能达不到要求，如采用锻造铝合金，则由于生产工序复杂，零部件价格远高于铸铁件，不具有经济性。因此，开发高强韧铸造铝合金，并采用近终成型技术生产出技术生产出高性能铝合金零部件，成为解决商用车底盘轻量化的关键。 |
| 技术需求内容描述（技术指标参数等） 本项目通过铝合金主成分优化设计、微合金化、多相联合强化、复合变质等技术的综合运用，力争在2年内开发出综合性能优异的新型高强高韧铸造铝合金，采用近终成型低压铸造技术实现产业化，实现商用车底盘用主减速器壳体等关键零部件的批量生产，替代目前的铸铁产品。 商用车底盘用高强高韧铝合金铸件属于填补空白的新产品。通过技术攻关，可实现以下技术指标： 1.开发出高强高韧铸造铝合金材料，抗拉强度(400MPa，屈服强度(350MPa，硬度(145HB，延伸率(6%。 2.建成10000吨/年短流程生产线，产品示范应用于重卡、中卡等商用车。 新产品技术参数实现条件： 1.复合变质 为提高材料的综合性能，需开发出不相互抵消、综合变质效果好的新型复合变质方法，对粗大初晶Si和针片状共晶Si进行复合变质处理。 2.铸造过程可控 影响铸锭质量的重要工艺参数包括冷却强度、铸造温度、各阶段压力等因素。如何稳定精确控制铸造过程的工艺参数及开发适合高性能铸造铝合金凝固成形的模具等工艺装备，是本项目的技术关键。 3.要具有控温精度良好的热处理设备 高强高韧铝合金是可热处理强化合金，进行合适的热处理是获得强度和韧性优良的重要手段，温控精度需要达到 ±3℃。 4.材料价格应在汽车厂和接受范围 受汽车销售价格的制约，铝合金零部件价格应在主机厂可接受范围内。为此，本项目拟采用短流成铸造技术来缩短工序，降低成本。 |
| 对揭榜方要求 要求揭榜方为省内外有研究开发能力的高校、科研机构，并须符合以下条件： 1.有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务； 2.对张榜项目需求提出攻克关键核心技术的可行方案和准确技术路线； 3.成功揭榜后，鼓励揭榜方科研人员到需求方所在地开展项目攻关任务； 4.具有良好的科研道德和社会诚信，与张榜方有合作基础。 |
| 产权归属、利益分配等要求 知识产权归属张榜方，利益分配通过具体协议约定。 |
| 时限要求 | 2023年12月前完成 | 项目 总投入 | 800万元 | 项目研发 经费投入 | 500万元 |

上饶市“揭榜挂帅”企业重大技术需求

榜单信息（5）

| 一、申报主体（需求方）情况 |
| --- |
| 单位名称 | 江西康恩贝中药有限公司 |
| 单位地址 | 江西省弋阳县工业园区道口小区19号 |
| 所属产业 | 生物医药 | 技术领域 | 生物医药 |
| 技术需求企业 联系人 | 姓 名 | 付志文 | 职 务 | 技术部部长 |
|  | 手 机 | 15079322846 | 电子邮箱 | 77284964@qq.com |
| 二、技术需求信息 |
| 技术需求类别 | (产业重大瓶颈技术 (产业短缺技术 ☑企业急需技术 | 榜单金额 | 516万元 |
| 技术需求名称 | 肠炎宁片中药大品种工艺优化及临床循证医学研究 |
| 技术需求背景、国内外相关情况介绍 肠炎宁片为江西康恩贝中药有限公司的大品种，年销售达到4亿元。随着市场需求日益增加，现有产量难以满足市场需求，现有的工艺、技术、设备等无法满足产能进一步扩大，存在卡脖子问题：如药材种植规范性差、产量低且种子无建立标准；现有生产线产能低、工艺技术水平低、设备自动化程度低、能耗大；对产品的临床研究较少等等，这些问题严重制约了该产品做强、做大。因此，亟需采用现代科学技术从药材种植、生产工艺、产品临床循证医学研究等方面进行技术攻关，解决上述卡脖子共性问题，增加农民收入和提高就业率，全面提升产品质量，助推江西中药产业高质量发展，加速推进江西省中医药强省建设。 |
| 技术需求内容描述（技术指标参数等） 1.进行江香薷种子质量标准研究，建立江香薷种子检验规程和质量分级标准，能够提供优质的种子资源； 2.采用现代科学技术，增加该产品患者的依从性，扩大患者应用范围，进行无糖型肠炎宁片工艺优化研究，且满足公司年产40亿片产能的绿色、智能化示范生产线生产使用； 3.对肠炎宁片治疗肠道易激综合症进行临床循证医学研究，确保疗效确切，满足临床使用； 4.开展肠炎宁片处方中药材（樟树）理化等药学研究，以及肠炎宁片药理药效急性毒性研究。 |
| 对揭榜方要求 省内外有中药研究开发能力的高校、国家级科研机构或其组织的联合体，并须符合以下条件： 1.有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等； 2.具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录； 3.具有承担过国家重点研发计划和新药研究的经验，并有成功案例； 4.为企业提供过攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，并产生较大的经济效益； 5.24个月内完成研究，并交付研究总结报告； 6.优先支持与企业有良好合作关系的单位或团队，鼓励产学研合作揭榜攻关。 |
| 产权归属、利益分配等要求 所有知识产权均归申报主体所有，揭榜单位或个人拥有署名权，项目申请研发经费由揭榜单位与申报主体协商分配，共同使用。 |
| 时限要求 | 2023年12月前完成 | 项目 总投入 | 18600 万元 | 项目研发 经费投入 | 516万元 |

上饶市“揭榜挂帅”企业重大技术需求

榜单信息（6）

| 一、申报主体（需求方）情况 |
| --- |
| 单位名称 | 江西齐力实业发展有限公司 |
| 单位地址 | 上饶市广丰区芦林经济开发区芦洋产业园B区五里路2号 |
| 所属产业 | 农业 | 技术领域 | 生物科技 |
| 技术需求企业 联系人 | 姓 名 | 张处平 | 职 务 | 董事长 |
|  | 手 机 | 13879326897 | 电子邮箱 | 48666161@qq.com |
| 二、技术需求信息 |
| 技术需求类别 | (产业重大瓶颈技术 (产业短缺技术 (企业急需技术 | 榜单金额 | 600万元 |
| 技术需求名称 | 马家柚优良品种选育、种植、病虫害绿色防治及深加工全产业链 技术开发与示范 |
| 技术需求背景、国内外相关情况介绍 据统计，2020 年上饶地区马家柚种植面积达 54 万亩，产量 33.0 万吨，产值达 27.0亿元，其他相关产业产值 14.52 亿元，创利税 3 亿元，马家柚产业已带动农村及社会就业20 万余人。（1）潜叶甲、潜叶蛾和红蜘蛛等马家柚主要害虫由于多年的不当农药使用导致的害虫抗药性逐年增强，常规农药杀灭效果越来越差，急需采取以生物防治等绿色病虫害防治手段来代替传统农药防治，以提高病虫害防治效率，同时降低过量不当施用农药对于环境的破坏；（2）马家柚柚皮重量占全柚重量的30%，里面含有大量纤维及柚皮苷等类黄酮物质、酚类等活性物质，目前均白白扔掉浪费，急需对这些活性物质功能进行系统研究，开发高附加值产品，以拓展马家柚产业链。 |
| 技术需求内容描述（技术指标参数等） 1.研究天敌等绿色马家柚病虫害防治手段，使农药使用量降低40%； 2.形成并提供可在工厂转化应用的新技术/新工艺1项，申报国家专利1项； 3.系统研究马家柚柚子皮冷冻干燥中试或产业化生产技术，开发新型柚子皮冻干高附加值新产品2个，制定企业标准1项。 |
| 对揭榜方要求 1.具有较好的科技创新实力、具有较好的校企合作及“产学研用”经验的科研院所及科研团队为主导； 2.具有较好的马家柚相关产业研发基础的科研院所。 |
| 产权归属、利益分配等要求 知识产权依据各方贡献度具体协商进行分配、本项目产生的成果各相关单位均可使用，成果归属比率依据各方贡献程度进行协商分配，成果转化需要各方同意，并且成果转化收益按照成果归属比率进行分配。 |
| 时限要求 | 2023年12月前完成 | 项目 总投入 | 610万元 | 项目研发 经费投入 | 600万元 |